ABSTRAK

Kementrian Kesehatan RI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Program Studi D-III Sanitasi Kampus Magetan

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Tugas Akhir, Juni 2021

Fahmi Febrianto

KUALITAS PENGGUNAAN PEREKAT DAUN AKASIA MUDA  (acacia mangium willd) DALAM PEMBUTAN BRIKET SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF

xii + 52 halaman + 6 tabel + 17 gambar + 2 lampiran

s

Energi alternatif  menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan ketergantungan masyarakat  terhadap  kayu  bakar,  gas elpiji dan minyak tanah adalah dengan pemanfaatan   briket.   Briket   adalah bahan bakar padat yang diperoleh dari bahan  organik,  limbah  industri  yang diolah dengan proses karbonisasi, dan dicetak dengan tekanan tertentu. Pada umumnya briket dapat dibuat dari semua jenis bahan limbah   organik yang  tidak  terpakai  seperti  cangkang  buah   sawit, batok  kelapa, ampas  kelapa, tongkol jagung,   ampas tebu,   serbuk kayu, sekam  padi,  pelepah  kelapa,  pelepah sawit, daun-daun kering dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas penggunaan perekat daun akasia muda dalam pembuatan briket sampah daun kering dengan variasi 3:1, 3:2, 3:3.

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah 9 sampel briket dengan variasi campuran 3:1, 3:2, 3:3 yang dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan hasil pada 3:1 memiliki rata nilai kalor 2.788 kal/gr, kadar air 0,0266%, lama menyala 30 menit 24 detik, dan suhu 82,00°C. Perbandingan 3:2 memiliki nilai rata-rata pada nilai kalor 2.784 kal/gr, kadar air 0,0233%, lama menyala 31 menit 11 detik, suhu 81,66°C dan 3:3 memiliki nilai rata-rata pada nilai kalor 2.784 kal/gr, kadar air 0,020%, lama menyala 32 menit 07 detik, suhu 80,66°C

Kesimpulan penelitian ini adalah mengetahui kualitas arang daun dan perekat daun akasia muda memiliki rata nilai paling tinggi pada perbandingan 3:1 mampu menghasilkan kalor paling tinggi dan pada perbandingan 3:3 memiliki nilai nilai kalor paling sedikit

Kata kunci : kualitas perekat daun akasia muda (acacia mangium willd)

Kepustakan: 15 bacaan (2001-2014)